## Slide 1
“拉伸新”拉伸性能
试样 | 编号 | 板厚/mm | Rp0.2/MPa | Rm/MPa | Ag | A/%
2-基材-H | 1 | 0.995 | 1373 | 2012 | 4.0 | 5.0
 | 2 | 1.011 | 1424 | 2066 | 3.5 | 4.5
 | 3 | 0.999 | 1281 | 1899 | 2.4 | 2.6
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1359±72 | 1992±85 | 3.3±0.8 | 4.0±1.3
2-基材-B | 1 | 1.017 | 1497 | 1815 | 2.8 | 3.7
 | 2 | 1.015 | 1489 | 1803 | 3.0 | 4.4
 | 3 | 1.001 | 1511 | 1848 | 3.5 | 4.5
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1499±11 | 1822±23 | 3.1±0.4 | 4.2±0.4
2-基材-电泳 | 1 | 1.095 | 1448 | 1715 | 3.1 | 4.3
 | 2 | 1.088 | 1438 | 1706 | 3.3 | 5.0
 | 3 | 1.099 | 1441 | 1711 | 3.3 | 4.8
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1442±5 | 1711±5 | 3.2±0.1 | 4.7±0.4
4-基材-H | 1 | 1.504 | 1505 | 1928 | 4.5 | 6.6
 | 2 | 1.51 | 1519 | 1927 | 4.4 | 6.7
 | 3 | 1.508 | 1530 | 1940 | 4.5 | 7.1
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1518±13 | 1932±7 | 4.5±0.1 | 6.8±0.3

## Slide 2
“拉伸新”拉伸性能
试样 | 编号 | 板厚/mm | Rp0.2/MPa | Rm/MPa | Ag | A/%
4-基材-B | 1 | 1.5 | 1564 | 1872 | 3.8 | 5.7
 | 2 | 1.496 | 1562 | 1876 | 3.9 | 6.0
 | 3 | 1.494 | 1535 | 1872 | 4.4 | 7.0
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1554±16 | 1873±2 | 4.0±0.3 | 6.2±0.7
4-基材-电泳 | 1 | 1.58 | 1443 | 1790 | 4.2 | 6.5
 | 2 | 1.583 | 1478 | 1807 | 4.2 | 6.5
 | 3 | 1.582 | 1472 | 1799 | 4.0 | 6.2
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1464±19 | 1799±9 | 4.1±0.1 | 6.4±0.2
5-基材-H | 1 | 1.503 | 1406 | 2106 | 3.9 | 4.5
 | 2 | 1.499 | 1446 | 2062 | 2.4 | 2.4
 | 3 | 1.504 | 1450 | 2089 | 2.3 | 2.3
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1434±24 | 2086±22 | 2.9±0.9 | 3.1±1.2
5-基材-B | 1 | 1.495 | 1534 | 1954 | 4.1 | 6.3
 | 2 | 1.491 | 1587 | 1980 | 3.7 | 5.8
 | 3 | 1.495 | 1582 | 1962 | 3.6 | 5.8
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1568±29 | 1965±13 | 3.8±0.3 | 6.0±0.3

## Slide 3
“拉伸新”拉伸性能
试样 | 编号 | 板厚/mm | Rp0.2/MPa | Rm/MPa | Ag | A/%
5-基材-电泳 | 1 | 1.565 | 1510 | 1845 | 3.8 | 6.3
 | 2 | 1.568 | 1482 | 1824 | 3.7 | 5.9
 | 3 | 1.557 | 1488 | 1814 | 3.7 | 6.3
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1493±15 | 1828±16 | 3.7±0.1 | 6.2±0.2
5-焊缝-H | 1 | 1.221 | 1561 | 2077 | 1.1 | 1.1
 | 2 | 1.217 | 1559 | 2086 | 1.9 | 2.5
 | 3 | 1.214 | 1559 | 2042 | 1.1 | 1.1
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1560±1 | 2068±23 | 1.4±0.5 | 1.6±0.8
5-焊缝-B | 1 | 1.219 | 1662 | 1961 | 2.1 | 3.6
 | 2 | 1.214 | 1680 | 1967 | 1.9 | 3.2
 | 3 | 1.217 | 1647 | 1972 | 2.4 | 3.9
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1663±17 | 1967±6 | 2.1±0.3 | 3.6±0.4
5-焊缝-电泳 | 1 | 1.282 | 1532 | 1790 | 2.2 | 3.8
 | 2 | 1.287 | 1532 | 1793 | 1.9 | 3.4
 | 3 | 1.286 | 1589 | 1795 | 1.4 | 2.8
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1551±33 | 1793±3 | 1.8±0.4 | 3.3±0.5