## Slide 1
“拉伸旧”拉伸性能
试样 | 编号 | 板厚/mm | Rp0.2/MPa | Rm/MPa | Ag | A/%
N | 1 | 1.147 | 1534 | 1899 | 3.8 | 5.3
 | 2 | 1.143 | 1536 | 1912 | 3.9 | 5.5
 | 3 | 1.145 | 1544 | 1914 | 4.0 | 6.2
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1538±5 | 1908±8 | 3.9±0.1 | 5.7±0.5
Y | 1 | 1.131 | 1496 | 1865 | 3.6 | 4.9
 | 2 | 1.134 | 1498 | 1884 | 3.8 | 5.2
 | 3 | 1.137 | 1500 | 1870 | 3.9 | 5.2
平均值±标准差 | 平均值±标准差 |  | 1498±2 | 1873±10 | 3.8±0.2 | 5.1±0.2
 | 平均值±标准差 |  |  |  |  | 
 | 平均值±标准差 |  |  |  |  |